SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1.     WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej związanej z wykonaniem

NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

PRZY BUDYNKACH POWIATOWEJ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ W PILE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

-   Nawierzchnie z kostki betonowej których dotyczy specyfikacja stanowią stabilną trwałą nawierzchnię placu wjazdowego przy budynkach Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej

-   Nawierzchnie z kostki betonowej winny spełniać wymogi Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Dróg i Mostów

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

-    roboty drogowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni drogowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

-   wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

-    procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być

zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

-    ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające

dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz

niezbędne do jego wykonania.

2.     MATERIAŁY

2.1. Kostka betonowa-brukowa

Winna odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Budowy Dróg i Mostów a w szczególności :

- dopuszczalne odchyłki na długości i szerokości – 3mm

- dopuszczalne odchyłki  na wysokości – 5mm

- zwarta struktura

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości elementu poniżej 8cm i 3 mm przy grubości elementu powyżej 8 cm.

- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 mPa

- nasiąkliwość nie większa niż 5% badana wg PN 88/B-06250

- mrozoodporność-F125-badana wg PN-88/B-06250

- odporność na ścieranie na tarczy Boehmego -do 3,5mm wg PN-84/B-04111

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:

-    nie zawierać domieszek organicznych,

2.4. Zaprawy budowlane cementowe

•    Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

„Zaprawy budowlane zwykłe".

•    Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie.

•    Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szyb

ko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

•    Do zaprawy j należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

•    Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy

PN-B-19701 ;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru

można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement

hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbu

dowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

3.     SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki betonowej winien zasto-

sować taki sprzęt który nie spowoduje pogorszenie jakości wykonywanych robót.

4.     TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

-   Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement  luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

-   Kostka betonowa-brukowa winna być przewożona w paletach zabezpieczona przed

przemieszczanien i układana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytwórcę.

-   Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpie

czających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót

-    Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy usunąć niezagęszczoną ,nienośną warstwę gruntu od 30-50 cm oraz dokładnie wyczyścić ją z korzeni, ukształtować i  zagęścić(ubić),walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku 3 – 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdłużnym.

5.2. Przygotowanie podbudowy

5.2.1. Podbudowa powinna spełniać funkcję nośną , filtracyjną ,zabezpieczać przed mrozem i mieć odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni. Składać się winna z warstwy odsączającej piaskowej gr.  20cm i podbudowy właściwej betonowej gr. 10cm.

5.3. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej

5.3.1. Kostkę brukową-betonową należy układać na posypce piaskowej gr.3-5cm o frakcji ziaren do 2mm lub na podsypce grysowej lub żwirowej o uziarnieniu 1-4mm

5.3.3. Odpowiedniej grubości kostkę brukową należy układać na niezagęszczonej podsypce piaskowej z zachowaniem szczelin (spoin) między kostkami o szerokości powyżej 2-3mm. W miarę potrzeb kostkę docinamy za pomocą gilotyny lub piły diamentowej.

5.3.4. Spoiny w ułożonej kostce brukowej. wypełniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. Całość powierzchni zagęszczamy (ubijamy) wibratorem płytowym.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki brukowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać analizy materiałów jakie należy zastosować do wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt.5

Materiały przeznaczone do wykonania zadania winny być zgodne z Polskimi Normami i posiadać Aprobaty Techniczne.

6.2. Badania w czasie odbioru robót

6.2.1. Badania nawierzchni z kostki brukowej  powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w  szczególności:

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

-	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-	prawidłowości przygotowania podłoży,

-	prawidłowości ułożonej nawierzchni(bez wybrzuszeń , szpar większych niż spoiny

między kostkami)

-	grubości kostki

-	wyglądu powierzchni z ułożonej kostki brukowej-zwarta struktura , jednorodna

tekstura, wichrowatość powierzchni licowej.

- prawidłowość wykonania dylatacji

.

7.     OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości ułożonej nawierzchni

7.2. Ilość nawierzchni w m² określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.    ODBIÓR ROBOT

8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do

układania nawierzchni. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i wyrównać.

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej

Nie powinna być odebrana.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-   nawierzchnię poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-   w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, usunąć nawierzchnię i ponownie ją  wykonać .

8.3. Odbiór nawierzchni z kostki brukowej

8.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń i szpar. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się dostrzec różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 nawierzchni z kostki brukowej według   ceny  jednostkowej, która obejmuje:

-	przygotowanie stanowiska roboczego,

-	przygotowanie zaprawy,

-	dostarczenie materiałów i sprzętu,

-	obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

-	przygotowanie podłoża,

-	przygotowanie podsypki

-	wykonanie nawierzchni

-	wyspoinowanie nawierzchni

-	oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

-	likwidację stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-57/S-06100         Drogi samochodowe..Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-88/B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-79/B-06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701 ;1997   Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000	 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
                                zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2.   Inne dokumenty i instrukcje

Brylicki W – Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego.Polski Cement,Kraków 1998.